附件9

衡阳  地区建筑施工现场节能材料（产品）抽检情况汇总表

| 项目编号 | 工程项目 | 检测类别 | 材料名称 | 节能材料生产企业 | 设计及规范要求 | 检测结果 |  | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城国际10#栋 | 节能墙体抽芯 | 无机保温砂浆Ⅱ型 | 衡阳市四春节能建材有限公司 | 25 mm | 28.7 mm |  | 合格 |  |
|  | 东城国际9#栋 | 节能墙体抽芯 | 无机保温砂浆Ⅱ型 | 湖南宾德环保建材科技有限公司 | 25 mm | 33.3mm |  | 合格 |  |
|  | 东城国际9#栋 | 节能材料抽检 | 无机保温砂浆Ⅱ型 | 湖南宾德环保建材科技有限公司 | Ⅱ型 | 符合规范要求 |  |  |  |
|  | 东城国际12#栋 | 外窗气密性 | / | / | 6级 | 6级 | 合格 |  |  |
|  | 东城国际12#栋 | 外窗保温性能 | / | / |  | 符合设计要求 |  |  |  |
| 2 | 衡阳市中心医院异地扩建一期住院楼 | 节能墙体抽芯 | 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型+抗裂砂浆网格布 | 湖南佳苑节能新材料有限公司 | 40+4~6 mm | 43.3 mm | 合格 |  |  |
|  | 衡阳市中心医院异地扩建一期住院楼 | 节能材料抽检 | 无机轻集料保温砂浆Ⅰ型 | 湖南佳苑节能新材料有限公司 | Ⅰ型 | 符合规范要求 |  |  |  |
|  | 衡阳市中心医院异地扩建一期住院楼 | 节能材料抽检 | 膨胀珍珠岩 | 信阳市上天梯富源保温材料厂 | / | 符合规范要求 |  |  |  |
|  | 衡阳市中心医院异地扩建一期住院楼 | 节能材料抽检 | 40mm厚X150挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 湖南欧普林节能新材料有限责任公司 | 40mm厚X150 | 符合规范要求 |  |  |  |
| 3 | 衡阳县元培学校培训楼 | 外窗气密性 | / | / | 6级 | 6级 | 合格 |  |  |
|  | 衡阳县元培学校培训楼 | 外窗保温性能 | / | / |  | 符合设计要求 |  |  |  |
|  | 衡阳县元培学校培训楼 | 节能墙体抽芯 | 该项目以交付使用，没有做墙体抽芯检测 | / | / | / | / |  |  |
| 4 | 衡山县湘恒丽景2#楼 | 节能墙体抽芯 | 无机轻集料保温砂浆 |  | 30 mm | 27.0 mm | 不合格 |  |  |
|  | 衡山县湘恒丽景2#楼 | 外窗气密性 | / |  | 6级 | 6级 | 合格 |  |  |
|  | 衡山县湘恒丽景2#楼 | 外窗保温性能 | / |  |  | 符合设计要求 |  |  |  |
| 5 | 衡东县锦泰新城一期二工程9栋 | 节能墙体抽芯 | 无机轻集料保温砂浆 | / | 30 mm | 25.3 mm |  |  | 不合格 |
|  | 衡东县锦泰新城一期二工程9栋 | 外窗气密性 | 该项目外窗四周未做密封措施，不能检测 | / | / | / |  |  | / |
| 6 | 耒阳市西湖锦园 | 节能墙体抽芯 | 无机保温砂浆Ⅰ型+抗裂砂浆网格布 | / | 30+4 mm | 31.3 mm |  |  | 不合格 |
|  | 耒阳市西湖锦园 | 节能材料抽检 | 该项目建筑保温材料已用完、未做检测 | / |  |  |  |  |  |
|  | 耒阳市西湖锦园 | 外窗气密性 | / | / | 6级 | 6级 |  |  | 合格 |
| 7 | 常宁市歌剧院 | 节能墙体抽芯 | 憎水岩棉板 | / | 50 mm | 61.7 mm |  |  | 合格 |
|  | 常宁市歌剧院 | 节能材料抽检 | 憎水岩棉板（101~160）kg/m3 / 河北华能中天化工建材集团有限公司 | / | （101~160）kg/m3 | 合格 |  |  | 合格 |
|  | 常宁市歌剧院 | 外窗气密性 | 该项目采用玻璃幕墙、未做检测 | / | / | / |  |  | / |
| 8 | 衡南县云清花苑A栋住宅楼 | 节能材料抽检 | 该项目建筑保温材料已用完、未做检测 | / | / | / |  |  | / |
|  | 衡南县云清花苑A栋住宅楼 | 节能墙体抽芯 | 无机保温砂浆Ⅱ型 | / | 20 mm | 21.7 |  |  | 合格 |
| 9 | 南岳区人民法院审判庭 | 外窗气密性 | 该项目外窗四周未做密封措施，不能检测 | / | / | / |  |  | / |
|  | 南岳区人民法院审判庭 | 节能墙体抽芯 | 无机保温砂浆Ⅱ型 | / | 35mm | 24.3mm |  |  | 不合格 |
|  | 南岳区人民法院审判庭 | 节能材料抽检 | 该项目建筑保温材料已用完、未做检测 | / | / | / |  |  | / |
| 10 | 盛世宏城三期19#栋住宅楼 | 外窗气密性 | 该项目外窗未完成施工，不能检测 | / | / | / |  |  | / |
|  | 盛世宏城三期19#栋住宅楼 | 节能墙体抽芯 | 该项目未做保温层，设计是加气砼自保温 | / | / | / |  |  | / |
|  | 盛世宏城三期19#栋住宅楼 | 节能材料抽检 | 30mm厚X150挤塑聚苯乙烯泡沫塑料/湖南欧普林节能新材料有限责任公司 | / | 30mm厚X150 | 合格 |  |  | 合格 |

长沙 地区建筑施工现场节能材料（产品）抽检情况汇总表

| 项目编号 | 工程项目 | 检测类别 | 材料名称 | 生产厂家 | 设计及规范要求 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地之窗 | 外窗保温性能 | 铝合金low-e 6+12A+6 mm中空玻璃窗 | 湖南和瑞铝木科技有限公司 | ≦2.8W/（m·K） | 2.76 W/（m·K） | 合格 |
| 2 | 中部物流城 | 节能材料抽检 | 岩棉板 | 河北奥能耐火保温材料有限公司 | 密度148 kg/ m3，导热系数0.0426 W/（m·K) | 符合规范要求 |  |
|  | 中部物流城 | 外窗保温性能 | 铝合金low-e 5+6A+5 mm中空玻璃窗 | 长沙市三湘特种玻璃有限公司 | ≦2.8W/（m·K） | 3.26 W/（m·K） | 不合格 |
| 3 | 中铁水映加州 | 外窗保温性能 | 塑钢6+9A+6 mm中空玻璃窗 | 长沙慧光门窗有限公司 | ≦2.8W/（m·K） | 2.69 W/（m·K） | 合格 |
|  | 中铁水映加州 | 节能材料抽检 | 岩棉板 | 河北奥能耐火保温材料有限公司 | 密度157 kg/ m3，导热系数0.0425 W/（m·K) | 符合规范要求 |  |
|  | 中铁水映加州 | 节能材料抽检 | 建筑保温砂浆 | 北京微晶伟业节能材料有限公司 | 干密度 336kg/m3，导热系数 0.0692 W/（m·K)，抗拉强度 0.16MPa | 符合规范要求 |  |
| 4 | 华远华中心 | 节能材料抽检 | 岩棉板 | 河北九龙 | 密度54 kg/ m3，导热系数0.0432 W/（m·K) | 符合规范要求 |  |
|  | 华远华中心 | 节能材料抽检 | XPS板 | 长沙湘旺保温材料有限公司 | 压缩强度 156 kpa，导热系数 0.0293 W/（m·K) | 符合规范要求 |  |
|  | 华远华中心 | 外窗保温性能 | 断热铝合金low-e 6+9A+6 mm中空玻璃窗 | 中建五局节能科技有限公司 | ≦2.8W/（m·K） | 2.71 W/（m·K） | 合格 |

株洲  地区建筑施工现场节能材料（产品）抽检情况表

| 项目编号 | 工程项目 | 检测类别 | 材料名称 | 生产厂家 | 设计及规范要求 | 检测结果 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 株洲奥园房地产开发有限公司7、8栋 | 节能材料抽检 | 无机保温砂浆（导热系数、抗压强度、软化系数、干密度、堆积密度） | 湖南宾德环保建材科技有限公司 | / | 合格 |  |  |  |
|  | 株洲奥园房地产开发有限公司7、8栋 | 节能材料抽检 | 无机保温砂浆（构造钻芯） |  | 30mm | 29mm |  | 不合格 |  |
| 2 | 株洲市中心医院 | 节能材料抽检 | 无机保温砂浆（导热系数、抗压强度、软化系数、干密度、堆积密度） | 湘潭百思特建材有限公司 | / | 合格 |  |  |  |
|  | 株洲市中心医院 | 节能材料抽检 | 无机保温砂浆（构造钻芯） |  | 30mm | 37mm | 合格 |  |  |